ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ

ПЛАСТИН НРДК.755415.016

Настоящая инструкция по организации и проведению входного контроля пластин НРДК.755415.016 определяет порядок организации и проведения входного контроля пластин НРДК.755415.016 поступающих в АО «НИИ МВ» от заводов изготовителей.

Общие положения

1.1 Входному контролю подлежат пластины НРДК.755415.016.

1.2 Входной контроль проводится с целью проверки качества пластин НРДК.755415.016 и их соответствия требованиям ТТ НРДК.755415.016.

1.3 Входному контролю подвергаются все пластины НРДК.755415.016 поступившие в АО «НИИ МВ» от завода-изготовителя.

1.3 Для предъявления пластин НРДК.755415.016 на входной контроль необходима следующая документация:

-инструкция по организации и проведению входного контроля пластин НРДК.755415.016;

-ТТ «Пластина» НРДК.755415.016.

1.4 Входной контроль проводит ОТК АО «НИИ МВ».

1.5 Пластины НРДК.755415.016 считаются прошедшими входной контроль, если их параметры соответствуют ТТ.

1.6 Пластины НРДК.755415.016 не соответствующие ТТ бракуются. ОТК оформляет заключение и возвращает пластины заводу-изготовителю.

2 	Общие требования к условиям, обеспечению и проведению входного контроля.

2.1	Место проведения испытаний – АО «НИИ МВ»

2.2	Входной контроль проводится в нормальных климатических условиях (НКУ):

–	температура окружающей среды от плюс 15 до плюс 35 °С;

–	относительная влажность окружающей среды от 45 до 80 %;

–	атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.).

2.3	Перечень оборудования и средств измерений, необходимых при входном контроле, представлен в таблице 1. Оборудование и средства измерений должны быть аттестованы (поверены).

Таблица 1 –Оборудование и средства измерений

| Наименование оборудования | Тип, марка | Параметры, обеспечиваемые оборудованием |
| --- | --- | --- |
| Микроскоп | БМИ - 1 | ГОСТ 5.188-69 |
| Цифровая микрометрическая головка | Mitutoyo, сер.164 | ФИФ № 33793-07 Предел допускаемой абсолютной погрешности, мм 0,003 |
| Цифровая микрометрическая головка | Mitutoyo, сер.164 | ФИФ № 33793-07 Предел допускаемой абсолютной погрешности, мм 0,003 |
| Штангенциркуль | ЩЦЦ-I | ФИФ № 64144-16 Предел допускаемой абсолютной погрешности, мм 0,03 |
| Индикатор многооборотный | 1МИГ | Предел допускаемой абсолютной погрешности, мкм ± 2,0 |

2.4	Работы с оборудованием и средствами измерений должны проводиться по прилагаемым к ним инструкциям с обязательным выполнением правил техники безопасности.

2.5	Обслуживающий персонал должен быть технически грамотным, владеть персональным компьютером на уровне пользователя, иметь начальные сведения об операционной системе Windows.

3 	Требования безопасности

3.1	К работе по проведению испытаний фильтров допускаются лица, изучившие настоящую инструкцию.

3.2	Работа по проведению входного контроля должна быть организована с учетом действующих в АО «НИИ МВ» требований по безопасности труда.

3.3	Для обеспечения безопасности при проведении входного контроля:

–	убедиться в наличии на месте проведения входного контроля заземлённых штепсельных розеток;

–	убедиться в том, что у средств измерений и у оборудования имеются неповреждённые соединительные провода и вилки.

4 	Методы входного контроля

4.1	Проверка комплектности и сопроводительной документации

4.1.1	НРДК.755415.016 должны предоставляться на входной контроль в упаковке изготовителя, предотвращающей контакт стекло-стекло.

4.1.2	Каждой пластине должен быть присвоен индивидуальный номер в партии, который наносится на упаковку.

4.1.3	Количество и номера пластин проверяются в соответствии с этикеткой, приложенной к партии.

4.1.4	Этикетка должна содержать следующую информацию:

- 	наименование предприятия-изготовителя;

- 	наименование и децимальный номер продукции;

- 	номер партии;

- 	количество, шт;

- 	технические характеристики каждой пластины

- 	дата изготовления.

4.2	Проверка внешнего вида

4.2.1	Упаковка пластин должна иметь предупреждающие знаки: «Хрупкое. Осторожно».

4.2.2	Проверка внешнего вида каждой пластины осуществляется визуально в затемненном боксе в лучах коллимированного пучка света на расстоянии 15-25 см от источника света. Контролируется отсутствие механических повреждений стекла.

4.3	Проверка габаритных размеров пластины и размеров фасок на ребрах

4.3.1	Измерить толщину пластины с помощью индикатора многооборотного (таблица 1). Значение толщины, удовлетворяющее требованиям, должно быть

(6 ± 0,02) мм.

4.3.2	Измерить длину и ширину пластины с помощью штангенциркуля. Требуемое значение длины, мм от 44,8 до 45. Требуемое значение ширины, мм

от 20,8 до 21.

4.3.3	Подать питание на микроскоп БМИ-1 с помощью выключателя

ШР-224 А12.

4.3.4	Последовательно включить системный блок компьютера, монитор, блок питания освещения микроскопа.

4.3.5	Включить микрометрические головки.

4.3.6	Выбрать опцию «USER».

4.3.7	Войти в программу Toup View x64, на рабочем столе компьютера.

4.3.8	Положить пластину на столик микроскопа.

4.3.9	При необходимости настроить микроскоп так, чтобы пластина была в фокусе камеры микроскопа.

4.3.10	Обнулить микрометрические головки, нажав на каждой на кнопку «Zero».

4.3.11	Убедиться, что значения на микрометрических головках выводятся в миллиметрах, а не в дюймах.

4.3.12	С помощью микрометрических головок измерить размеры фасок, в местах, указанных на рисунках 1 и 2. Требуемое значение размеров фасок на рёбрах, мм от 0,6 до 0,8.

Рисунок 1 – Места замеров фасок на одной стороне пластины

Рисунок 2 – Места замеров фасок на второй стороне пластины

5  Отчетность

5.1	Результаты входного контроля оформляются отдельными протоколами, которые подписываются представителями НПЛ-240 и ОТК

5.2	Оригиналы протоколов входного контроля и копии всех составленных в процессе документов передаются представителям ОТК.